客 户                                  日期
CUSTOMER      通用                            DATE    10/02/22                   
	认       可       书
SPECIFICATION  FOR  APPROVAL


	客户品名

CUSTOMER P/N
	P40-EE17.2-7-7

	海宁市康明电子品名P/N
	P40-EE17.2-7-7

	认可书编号
SPEC.NO.
	201501022-002


	客户认可APPROVED  BY：



海 宁 市 康 明 有 限 公 司
中国浙江省海宁市周王庙镇工业园区
	批准

APPROVED BY
	审核

CHECKED BY
	拟制

PREPARED BY

	严晓明
	
	张亚萍

	1. 外形与尺寸   DIMENSIONS 
   A：17.2±0.40      B：7.65±0.30    C：6.7±0.3   
    D:3.6±0.3        E : 13.4min       F:5.8±0.30

               [image: image1.png]2F

2B




                                             

2. 电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
项目

ITEMS
规格

SPEC
测试条件

TESTING METHOD
测试仪器

TESTING  INSTRUMENT
电感

INDUCTANCE
AL=1800 nH/N2±25%
1kHz; 0.3V

HP4284A

功率损耗

POWER LOSS
≤550 
100 kHz ；200mT

V-A-W-258

阻抗

Impedance

Z=      Ω

HP4284A

磁芯参数

C1：1.66   cm-1
Le：38.8mm 

Ae：23.3 mm2
Ve；904.7 mm3
3.材质特性MATERIAL CHARACTERISTICS
MATERIAL：PC40
特性 CHARACTERISTICS
单位UNIT
特性质VALUE
初始磁导率

INITIAL PERMEABILITY        μi
2300±25%

饱和磁通密度SATURATION MAGNETIC
FLUX DENSITY (H=1194A/m)     Bs               
25℃
mT
500

100℃
mT
380
剩余磁通密度

REMANENT FLUX DENSITY Br
25℃
mT
100

矫顽力

COERCIVE FORCE             Hc
25℃
A/m

14

比损耗因子 

RELATIVE LOSS FACTOR      Tanδ/ui
10-6℃
 (100kHz)

初始磁导率比温度系数

RELATIVETEMP.FACTOR      αuir
10-6℃
居里温度

CURIE TEMP.                  Tc
℃
220

电阻率

ELECTRICAL RESISTIVITY     ρ

Ω·m
6.5

密度

DENSITY                     d

Kg/m3

4.8×103

ITEM:

FERRITE CORE

PART NO：

PC40-EE17.2-7-7
SPEC.NO.

201501022-002
海 宁 市 康 明 电 子 有 限 公 司
4.允许最大缺陷（外观）MAXIMUM CHIP OFF:

    磁芯配合面上裂缝深度不超过0.7mm，长度不超过延长线长度的1/4，磁芯非配合面上裂缝深度不超过1.0mm，长度不超过延长线长度的1/3。磁芯配合面上掉块面总面积不超过2.0mm2，数量不多于三处，磁芯非配合面上掉块总面积不超过5mm2，数量不多于四处。
The depth of crack in the ground surface should be no more than�0.7mm,length is no more than 1/4 length of lengthen line. In the non-ground surface, the depth should be no more than 1.0mm length is no more than 1/3 length of lengthen line.The total chip square should be no more than 2.0mm2,quantity should be no more than 3.In the non-ground surface, the total chip square should be no more than 5mm2,and quantity should be no more than 4.

5.检验方法（INSPECTION METHOD）: 

按ＧＢ2828-87，一次正常抽样，检查水平Ⅱ，ＡＱＬ符合下列标准。 
According to GB2828-87.one time normal random sampling, Inspect level Ⅱ, AQL should be as follows;

ITEM:

FERRTE CORE

PART NO：

PC40-EE17.2-7-7
SPEC.NO

201501022-002
海 宁 市 康 明 电 子 电 子 有 限 公 司






�
合格质量水平


AQL（%）�
检 查 项 目


Inspect  Item�
�
A�
0.65�
电 磁 特 性


Electromagnetic  Property�
�
B�
1.0�
外 形 尺 寸


Outside  Size�
�
C�
1.5�
外 观 质 量


Outside  Quality�
�









